Fiche technique/ Technical specifications

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
| Fiche techniqueNom du produit : ardoise 0-20mm code : AG 0-20 Les granulats d’ardoise 0-20mm (0-3/4’’) proviennent des rejets fins de la carrière Ardobec. Ils sont recyclés en granulats par une opération de tamisage. Les granulats d’ardoise sont utilisés pour recouvrir les sentiers et les cours, ils sont une excellente alternative aux pavages bitumineux et très économique. Ils gardent une surface propre même en temps de pluie. La surface devient très dure et compactée. Caracteristiques :* Couleur : Noire lorsque mouillé, gris bleuté lorsque sec
* Dimensions : 0’’ à 1/4’’ (particules allongées présente)
* Formats : aléatoire
* Fini de surface : Surface plane avec clivage naturel

 Technical specifications Product name: Slate 0 - 20mm code: AG 0-20 The slate aggregates 0 - 20mm (0-3/4 '') come fine career Ardobec release. They are recycled into aggregate by a screenning operation. Slate aggregates are used to cover the trails and drive ways, they are an excellent alternative to paving bituminous and very economical.. They keep a clean surface even in wet weather. The surface becomes very hard and compacted. Features:· Color: Black when wet, grey bluish when dry· Dimensions: 0 "to 3/4" (this elongated particles)· Formats: random· Surface finish: flat Surface with natural cleavage |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

Ce produit est destiné pour un usage extérieur.Emballage : En vrac ou en sacs géants de 0,75m³Sur palettes de 40’’ x 48’’, le poids est d’environ 1800kg/m³This product is intended for outdoor use. Classification ASTM C406 Charge min ASTM C120 (N) Absorption max ASTM C121 (%) Profondeur de ramolis. Max ASTM C217(mm)Grade S1 2558 0,25 0,05Grade S2 2558 0,36 0,20Grade S3 2558 0,45 0,36Grade S1 2865 0,16 0,04* Les résultats obtenus permettent de classifier l'ardoise comme Grade S1
* The results obtained allow to classify the slate as Grade S1
 |  |   111 Boul. St Luc AsbestosC.P. 33 J1T 3M9Québec, Canada* Spécialité l’ardoise
* Exploitant et transformateur
* Specialty slate
* Operator and transformer

Nous contacter/contact usTéléphone 819 347 5214Sans frais 1-855-813-8057info@ardobec.comwww.ardobec.com |
|  |  |  |  |