Fiche technique/ Technical specifications

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
| Fiche techniqueNom du produit : Paillis d’ardoise Les paillis d’ardoise proviennent des rejets fins de la carrière Ardobec. Ils sont recyclés en paillis par une opération de tamisage. Les paillis d’ardoise sont utilisés en aménagement paysager comme couvre sol et pour le contrôle de l’érosion dans les pentes. Caracteristiques :* Couleur : Noire lorsque mouillé, gris bleuté lorsque sec
* Dimensions : 3/4’’ à 2’’ et 1 ½’’ à 6’’ (particules allongées présente)
* Formats : aléatoire
* Fini de surface : Surface plane avec clivage naturel

 Technical specifications Product name: Slate mulch Slate mulch come fine career Ardobec release. They are recycled into mulch by a screening operation. Slate mulch are used in landscaping as ground cover and erosion control on slopes. Characteristics:* Color: Black when wet, grey bluish when dry
* Size: 3/4 "to 2" and 1 1/2 "to 6" (with elongated particles)
* Formats: random
* Surface finish: flat Surface with natural cleavage
 |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

Ce produit est destiné pour un usage extérieur.Emballage : Sur palettes de 40’’ x 48’’, le poids est d’environ 10 kg /pieds linéaire This product is intended for outdoor use.Packing: On pallets of 40 "x 48", the weight is about 10 kg /pieds linearClassification ASTM C406 Charge min ASTM C120 (N) Absorption max ASTM C121 (%) Profondeur de ramolis. Max ASTM C217(mm)Grade S1 2558 0,25 0,05Grade S2 2558 0,36 0,20Grade S3 2558 0,45 0,36Grade S1 2865 0,16 0,04* Les résultats obtenus permettent de classifier l'ardoise comme Grade S1
* The results obtained allow to classify the slate as Grade S1
 |  |   111 Boul. St Luc AsbestosC.P. 33 J1T 3M9Québec, Canada* Spécialité l’ardoise
* Exploitant et transformateur
* Specialty slate
* Operator and transformer

Nous contacter/contact usTéléphone 819 347 5214Sans frais 1-855-813-8057info@ardobec.comwww.ardobec.com |
|  |  |  |  |