Fiche technique/ Technical specifications

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
| Fiche technique Nom du produit : Pas chinois 36-60 code : PasG-NLes ardoise pour patio sont des pierres provenant de la carrière Ardobec qui ont été triées manuellement et fendus selon les épaisseurs indiqués. Ils sont tout indiqués pour être installés directement sur un lit de pierre ou de sable compacté. Les joints peuvent être remplis avec des agrégats d’ardoise ou de la terre végétale pour la plantation.Caractéristiques :* Couleur :Noire lorsque mouillé, gris bleuté lorsque sec
* Dimensions : 36’’ à 60’’
* Épaisseurs : 2’’ à 4 "
* Formats : aléatoire
* Fini de surface : Surface plane avec clivage naturel

Technical specificationsProduct name: Chineese path 36-60 code: PasG-NThe slate patio are stones from the quarry Ardobec that were manually sorted and split according to the thicknesses indicated. They are all indicated to be installed directly on a bed of stone or compact sand. Joints may be filled with aggregates slate or organic soil for planting. Features:* Color: Black when wet, grey bluish when dry
* Size: 36 "to 60"
* Thicknesses: 2" to 4 "
* Formats: random
* Surface finish: flat Surface with natural cleavage
 |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

Ce produit est destiné pour un usage extérieur.Emballage : sur palettes de 40’’ x 48’’ hauteur 30’’, poids de 1000 kg à 1500 kg, couvre environ 60 pieds²/tonne. La surface couverte peut varier en fonction de la largeur des joints.This product is intended for outdoor use.Packing: on pallets of 40 "x 48" height 30 ", weight of approximately 1000 kg to 1500kg covers approximately 60 sq. ft./tonne. The covered surface can vary according to the width of the joints.Classification ASTM C406 Charge min ASTM C120 (N) Absorption max ASTM C121 (%) Profondeur de ramolis. Max ASTM C217(mm)Grade S1 2558 0,25 0,05Grade S2 2558 0,36 0,20Grade S3 2558 0,45 0,36Grade S1 2865 0,16 0,04* Les résultats obtenus permettent de classifier l'ardoise comme Grade S1
* The results obtained allow to classify the slate as Grade S1
 |  |   111 Boul. St Luc AsbestosC.P. 33 J1T 3M9Québec, Canada* Spécialité l’ardoise
* Exploitant et transformateur
* Specialty slate
* Operator and transformer

Nous contacter/contact usTéléphone 819 347 5214Sans frais 1-855-813-8057info@ardobec.comwww.ardobec.com |
|  |  |  |  |