Fiche technique/ Technical specifications

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| C:\Users\Demo\Dropbox\Ardobec\PhotoArdobec\Produits 1\produits architecture intérieur\dallage-ardoise-noir.JPG |
| Fiche technique Nom du produit : Dallage d’ardoise surface naturelle 7 mm et 12mm Caractéristiques :* Couleur :Noire lorsque mouillé, gris bleuté lorsque sec, aussi disponible dans rouille et le gris-vert
* Dimensions : 300mm x300mm
* Épaisseurs :7mm et 12mm
* Formats : rectangulaire
* Fini de surface : Surface plane avec clivage naturel
* Champs : coupé carré

Technical specificationsProduct name: Patio code: Pat-NThe slate patio are stones from the quarry Ardobec that were manually sorted and split according to the thicknesses indicated. They are all indicated to be installed directly on a bed of stone or compact sand. Joints may be filled with aggregates slate or organic soil for planting. Features:* Color: Black when wet, grey bluish when dry
* Size: 10 "to 24"
* Thicknesses: 1 ¼" to 2 "
* Formats: random
* Surface finish: flat Surface with natural cleavage
 |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

Ce produit est destiné pour un usage intérieur ou extérieur sur une chape de béton.Emballage : sur palettes de 40’’ x 48’’ hauteur 30’’, poids de 1000 kg environ This product is intended for outdoor use.Packing: on pallets of 40 "x 48" height 30 ", weight of approximately 1300 kg covers approximately 110 sq. ft. The covered surface can vary according to the width of the joints.Classification ASTM C406 Charge min ASTM C120 (N) Absorption max ASTM C121 (%) Profondeur de ramolis. Max ASTM C217(mm)Grade S1 2558 0,25 0,05Grade S2 2558 0,36 0,20Grade S3 2558 0,45 0,36Grade S1 2865 0,16 0,04* Les résultats obtenus permettent de classifier l'ardoise comme Grade S1
* The results obtained allow to classify the slate as Grade S1
 |  |   111 Boul. St Luc AsbestosC.P. 33 J1T 3M9Québec, Canada* Spécialité l’ardoise
* Exploitant et transformateur
* Specialty slate
* Operator and transformer

Nous contacter/contact usTéléphone 819 347 5214Sans frais 1-855-813-8057info@ardobec.comwww.ardobec.com |
|  |  |  |  |